换  算  表

冲击装置 D

硬度符号：

为避免混淆

——用不同冲击装置测量得到的里氏值；

——由里氏值换算出的其它硬度值与其它各种方法测得的其它各种硬度值；

推荐使用下列符号：

LD：用冲击装置D测得的里氏值                                      612 LD

HBLD：换算成布氏硬度的里氏值                                      341 HBLD

HVLD：换算成维氏硬度的里氏值                                      354 HVLD

HRCLD：换算成洛氏C硬度的里氏值                                  35.9HRCLD

扩展换算表的建立：

对于特殊用途，使用者可扩充各个换算表，但必须注意下列各点：

——必须使用标准冲击装置D校验里氏硬度测试仪的正确读数.

——必须用相应测量范围的试块校验各种静态测试仪的性能.

——相关硬度值的测试点应尽可能接近，为得到分别用静、动态方法测得的一对可比硬度值.

一般需10~15（动态）里氏硬度值进行平均，对三个静态压痕硬度值进行平均.

钢和铸钢			Steel  and   cast  steel

合金工具钢		Cold  work  tool  steel

灰铸铁和球墨铸铁		Cast  iron  with  lamellar  and  nodular  graphite

铸铝合金		Cast  aluminium  alloys

铜锌合金（黄铜）		Copper-zinc  alloys (brass)

铜铝合金/铜锡合金（青铜）	Copper-aluminium  alloys/copper-tin  alloys(bronzes)

纯铜		Wrought  copper  alloys.low  alloyed

钢和铸钢                                                （弹性模量210000N/mm2）

| 非铅垂冲击方向修正值 从所测量的LD值减去表中修正值 | LD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 | -12 -12 -11 -10 -10 - 9 - 8 - 8 - 7 - 6 - 6 - 5 | -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 - 9 | -29 -27 -25 -24 -22 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 |

钢和铸钢                                     （弹性模量210000N/mm2）

| LD | HV | HB （F=30D2） | HRB | HRC | HSD |  | LD | HV | HB （F=30D2） | HRB | HRC | HSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 106 107 108 109 111 112 113 115 116 117 119 120 121 123 124 126 127 128 130 131 133 134 136 137 139 140 142 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 114 115 116 117 119 120 121 122 124 125 126 128 129 130 132 133 134 136 137 138 140 | 38.4 39.4 40.3 41.3 42.3 43.2 44.2 45.1 46.0 46.9 47.8 48.7 49.6 50.4 51.3 52.2 53.0 53.8 54.6 55.5 56.3 57.1 57.8 58.6 59.4 60.1 60.9 61.6 62.4 63.1 63.8 64.5 65.2 65.9 66.6 67.2 67.9 68.6 69.2 69.8 70.5 71.1 71.7 72.3 72.9 73.5 74.1 74.7 75.2 75.8 76.3 |  |  |  | 400 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 | 142 143 145 147 148 150 151 153 155 156 158 159 161 163 164 166 168 170 171 173 175 176 178 180 182 183 185 187 189 191 192 194 196 198 200 201 203 205 207 209 211 213 215 216 218 220 222 224 226 228 230 | 140 141 143 144 145 147 148 150 151 153 154 156 157 158 160 162 163 165 166 168 169 171 172 174 175 177 179 180 182 184 185 187 189 190 192 194 195 197 199 200 202 204 206 207 209 211 213 215 216 218 220 | 76.3 76.9 77.4 78.0 78.5 79.0 79.5 80.0 80.5 81.0 81.5 82.0 82.4 82.9 83.4 83.8 84.3 84.7 85.1 85.6 86.0 86.4 86.8 87.2 87.7 88.1 88.4 88.8 89.2 89.6 90.0 90.3 90.7 91.1 91.4 91.8 92.1 92.5 92.8 93.2 93.5 93.8 94.2 94.5 94.8 95.2 95.5 95.8 96.1 96.4 96.7 |  |  |

上表中的值适用于经热轧、热锻及热处理的低合金钢及铸钢

钢和铸钢                                                   （弹性模量210000N/mm2）

| LD | HV | HB （F=30D2） | HRB | HRC | HSD |  | LD | HV | HB （F=30D2） | HRB | HRC | HSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 560 562 564 566 568 570 572 574 576 578 580 582 584 586 588 590 592 594 596 598 600 | 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 263 265 267 269 271 273 275 277 280 282 284 286 288 291 293 295 297 299 302 304 306 309 311 313 315 318 320 322 325 327 330 332 334 337 339 | 220 222 224 226 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 274 276 278 280 282 284 287 289 291 293 295 298 300 302 305 307 309 312 314 316 319 321 323 326 | 96.7 97.0 97.4 97.7 98.0 98.3 98.6 98.9 99.2 99.5 | 20.0 20.4 20.7 21.0 21.4 21.7 22.1 22.4 22.7 23.1 23.4 23.7 24.1 24.4 24.7 25.0 25.4 25.7 26.0 26.3 26.6 26.9 27.3 27.6 27.9 28.2 28.5 28.8 29.1 29.4 29.7 30.0 30.4 30.7 31.0 31.3 31.6 31.9 32.1 32.4 32.7 33.0 33.3 33.6 33.9 34.2 | 32.5 32.8 33.1 33.3 33.6 33.9 34.2 34.5 34.7 35.0 35.3 35.6 35.9 36.2 36.4 36.7 37.0 37.3 37.6 37.9 38.2 38.5 38.7 39.0 39.3 39.6 39.9 40.2 40.5 40.8 41.1 41.4 41.7 42.0 42.2 42.5 42.8 43.1 43.4 43.7 44.0 44.3 44.6 44.9 45.2 45.5 45.8 46.1 46.4 46.7 47.0 |  | 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654 656 658 660 662 664 666 668 670 672 674 676 678 680 682 684 686 688 690 692 694 696 698 700 | 339 342 344 347 349 352 354 357 359 362 364 367 369 372 375 377 380 383 385 388 391 393 396 399 402 404 407 410 413 416 419 421 424 427 430 433 436 439 442 445 448 451 454 458 461 464 467 470 473 477 480 | 326 328 331 333 336 338 341 343 346 348 351 353 356 358 361 364 366 369 372 374 377 380 382 385 388 391 393 396 399 402 405 407 410 413 416 419 422 425 428 431 434 437 440 443 446 449 452 455 458 462 465 |  | 34.2 34.5 34.8 35.1 35.3 35.6 35.9 36.2 36.5 36.7 37.0 37.3 37.6 37.9 38.1 38.4 38.7 38.9 39.2 39.5 39.8 40.0 40.3 40.6 40.8 41.1 41.4 41.6 41.9 42.1 42.4 42.7 42.9 43.2 43.4 43.7 43.9 44.2 44.4 44.7 45.0 45.2 45.5 45.7 46.0 46.2 46.4 46.7 46.9 47.2 47.4 | 47.0 47.3 47.6 47.9 48.2 48.5 48.8 49.1 49.4 49.7 50.0 50.3 50.6 50.9 51.2 51.5 51.8 52.2 52.5 52.8 53.1 53.4 53.7 54.0 54.3 54.6 54.9 55.2 55.5 55.9 56.2 56.5 56.8 57.1 57.4 57.7 58.0 58.4 58.7 59.0 59.3 59.6 59.9 60.3 60.6 60.9 61.2 61.5 61.9 62.2 62.5 |

上表中的值适用于经热轧、热锻及热处理的低合金钢及铸钢

钢和铸钢                                                   （弹性模量210000N/mm2）

| LD | HV | HB （F=30D2） | HRB | HRC | HSD |  | LD | HV | HB （F=30D2） | HRB | HRC | HSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 702 704 706 708 710 712 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 756 758 760 762 764 766 768 770 772 774 776 778 780 782 784 786 788 790 792 794 796 798 800 | 480 483 487 490 493 497 500 503 507 510 514 517 521 525 528 532 535 539 543 547 550 554 558 562 566 570 574 577 581 586 590 594 598 602 606 610 615 619 623 628 632 636 641 645 650 655 659 664 669 673 678 | 465 468 471 474 478 481 484 487 491 494 497 501 504 508 511 514 518 521 525 528 532 535 539 543 546 550 553 557 561 565 568 572 576 580 583 587 591 595 599 603 607 611 615 619 623 627 631 635 639 643 647 |  | 47.4 47.7 47.9 48.2 48.4 48.6 48.9 49.1 49.4 49.6 49.8 50.1 50.3 50.5 50.8 51.0 51.2 51.5 51.7 51.9 52.2 52.4 52.6 52.9 53.1 53.3 53.5 53.8 54.0 54.2 54.4 54.7 54.9 55.1 55.3 55.6 55.8 56.0 56.2 56.4 56.7 56.9 57.1 57.3 57.5 57.7 58.0 58.2 58.4 58.6 58.8 | 62.5 62.8 63.1 63.5 63.8 64.1 64.4 64.8 65.1 65.4 65.7 66.1 66.4 66.7 67.1 67.4 67.7 68.1 68.4 68.7 69.1 69.4 69.7 70.1 70.4 70.7 71.1 71.4 71.8 72.1 72.4 72.8 73.1 73.5 73.8 74.2 74.5 74.9 75.2 75.6 75.9 76.3 76.6 77.0 77.3 77.7 78.1 78.4 78.8 79.1 79.5 |  | 800 802 804 806 808 810 812 814 816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854 856 858 860 862 864 866 868 870 872 874 876 878 880 882 884 886 888 890 892 894 896 898 900 | 678 683 688 693 698 703 708 713 718 723 728 733 738 744 749 755 760 765 771 777 782 788 794 799 805 811 817 823 829 835 841 847 854 860 866 873 879 886 892 899 905 912 919 926 933 940 |  |  | 58.8 59.0 59.2 59.5 59.7 59.9 60.1 60.3 60.5 60.7 60.9 61.1 61.4 61.6 61.8 62.0 62.2 62.4 62.6 62.8 63.0 63.2 63.4 63.6 63.8 64.0 64.2 64.4 64.6 64.8 65.0 65.3 65.5 65.7 65.9 66.1 66.3 66.5 66.7 66.9 67.1 67.3 67.4 67.6 67.8 68.0 | 79.5 79.9 80.2 80.6 81.0 81.3 81.7 82.1 82.4 82.8 83.2 83.6 83.9 84.3 84.7 85.1 85.5 85.9 86.2 86.6 87.0 87.4 87.8 88.2 88.6 89.0 89.4 89.8 90.2 90.6 91.0 91.4 91.8 92.2 92.6 93.1 93.5 93.9 94.3 94.7 95.2 95.6 96.0 96.4 96.9 97.3 97.7 98.2 98.6 99.1 99.5 |

上表中的值适用于经热轧、热锻及热处理的低合金钢及铸钢

合金工具钢                            （弹性模量210000N/mm2）

第8页表中的值适用于经退火、热处理的含铬12%的高炭合金工具钢系列，牌号示例见下表：

| 西德工业标准化 DIN | 英国标准 BS 4459- | 日本工业标准 JIS G4404 | 联 合 国 标准 UNS | 美国钢铁学会标准 AISI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准编号 Standard No | 牌号 Symbol |  |  |  |  |
| 1.2080 1.2085 1.2086 1.2201 1.2378 1.2379 1.2436 1.2601 1.2609 1.2880 1.2884 | X210 Cr 12 X250 Cr 12 X290 Cr 12 X165 CrV 12 X220 CrV Mo 12 2 X155 CrV Mo 12 1 X210 CrW 12 X165 Cr Mo V12 X165 CrV Mo 12 1 X165 Cr Co Mo 12 X250 Cr Co W12 | BD 3 BD 2 | SKD 1 SKD 11 SKD 2 | T 30 403 T 30 402 T 30 405 | D 3 D 2 D 5 |

| 非铅垂冲击方向修正值 从所测量的LD值减去表中修正值 | LD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -6 -6 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -2 | -12 -12 -11 -10 -10 - 9 - 8 - 8 - 7 - 6 - 6 - 5 | -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 - 9 | -29 -27 -25 -24 -22 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 |

# Text boxes

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900